关于进一步提高建筑工程施工质量的几点要求

并建监字[2012]13号

各建设、施工、监理单位：

针对建设部大检查和我站日常监督检查过程中发现的施工质量问题，如剪力墙竖向钢筋根部位移、厨卫间空心轻质隔墙板固定不牢固，且无法满足用户使用功能；卫生间填充墙底部混凝土翻边混凝土强度差、与楼板连接不牢固；二次结构植筋拉拔强度不足，植筋质量达不到规范要求；阳台栏板水平筋与主体无可靠拉结；基础土方回填存在未分层夯实、垃圾等杂物未清理等现象。为确保基础、主体施工质量并满足使用功能要求，现做以下规定，各建设、监理、施工单位遵照执行。

一、混凝土结构施工质量

1、为了确保剪力墙结构中剪力墙水平、竖向钢筋混凝土保护层及钢筋位置符合规范和设计要求，应按照《G101系列图集常用构造三维节点详图》（11G902-1）中第4、5页中关于钢筋定位筋的要求制作竖向梯子筋、水平梯子筋。竖向梯子筋应按剪力墙长度进行设置，且不得少于一道，间距不得大于1.5米。

2、楼板上层钢筋应通长设置马凳。制作马凳使用的钢筋，其规格应确保承受荷载不变形，间距应满足钢筋骨架承载要求，确保钢筋混凝土保护层符合规范和设计要求。

3、混凝土结构中，拉筋必须同时勾住纵向钢筋和水平钢筋或箍筋，拉筋两端弯钩角度必须达到135°，且弯钩平直段长度不得少于10d及75mm。

4、混凝土结构施工缝或后浇带处浇筑混凝土应符合下列规定：

1）结合面应采用粗糙面，清除浮浆、疏松石子、软弱混凝土层；

2）结合面处应采用洒水方法进行充分湿润，并不得有积水；

3）施工缝已浇筑混凝土的强度不应小于1.2MPa；

4）柱、墙水平施工缝水泥砂浆接浆层厚度不应大于30mm，接浆层水泥砂浆应与混凝土浆液同成份；

5）后浇带混凝土强度等级及性能应符合设计要求；当设计无要求时，后浇带强度宜比两侧混凝土提高一级，并宜采用减少收缩的技术措施进行浇筑。

二、主体二次结构施工质量

1、阳台栏板采用钢筋混凝土浇筑时，每一根水平筋必须与栏板两侧主体结构可靠连接；栏板采用填充墙时，墙体拉结筋必须与栏板两侧主体结构可靠连接。

阳台栏板及窗台压顶应放置水平筋且与主体结构相连接。

2、当有门窗洞口的填充墙尽端至门窗洞口边距离小于240mm时，应采用钢筋混凝土浇筑，混凝土强度等级不应小于C20。

3、按照《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第4.10.11条的规定，厕浴间和有防水要求的房间的楼板四周除门洞外应做混凝土翻边，高度不应小于200mm，宽同墙厚，混凝土强度等级不应小于C20。二次浇筑混凝土翻边时必须对楼板进行凿毛、冲洗，保证与楼板紧密结合。

混凝土翻边要求按下图配筋：

4、厨卫间及管井隔墙自2013年1月1日起不得采用轻质隔墙板，应使用强度不低于MU10的填充墙。已安装的项目应拿出加固方案。

5、按照《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第9.2.3的规定，填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋，当采用化学植筋的连接方式时，施工过程应严格按照钻孔、清孔、清理钢筋、灌胶、植入钢筋的施工工艺进行。锚固钢筋拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为6kN。拉拔试验合格后，方可大面积进行施工。

6、填充墙砌体砌筑，应待承重主体结构检验批验收合格后进行。填充墙与承重主体结构间的空（缝）隙部位施工，应在填充墙砌筑14d后进行。

7、填充墙上部与梁底空隙部位应采用斜砌砖砌筑，斜砌砖斜砌角度控制在45°到60°之间。线管部位应细石混凝土填塞密实，斜砌砖两侧三角处应使用混凝土预制块砌筑。斜砌砖部位不得使用裱砖砌筑，应采用非粘土实心砖同墙等宽斜砌，要求灰缝饱满、砌筑紧密。

8、飘窗板与空调板应尽量与主体结构同时浇筑。如无法同时浇筑，必须保证板钢筋的预留位置准确，确保受力钢筋的混凝土保护层满足规范及设计要求。二次浇筑时，必须对施工缝处混凝土进行剔凿、冲洗，不得有夹渣。浇筑时，应振捣密实，若出现蜂窝、露筋、孔洞、裂缝等质量缺陷，应整体拆除。主体结构验收前，对飘窗板的受力钢筋保护层进行全数检测，并提供检测报告。

三、基础回填土施工质量

1、基础土方回填土料应符合设计要求。

2、土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物，抽除坑穴积水、淤泥、验收基底标高；且应对基础防水施工质量进行检查，确保无破损。

3、土方回填应按设计要求进行分层回填、分层压实，严格控制每层虚铺厚度，压实后应对压实系数进行检测，检测时要求必须在施工现场取样试验,出具检测数据，经监理确认回填土压实系数满足设计要求后方可进行下一层回填。

四、排烟排气道材料及施工质量

1、厨房、卫生间排烟排气道的规格、结构、材质，必须符合设计图纸和有关规范、标准的要求。

2、排烟排气道进场时，必须由监理单位进行验收，产品应提供出厂合格证、产品型式检验报告，同时，对外观质量进行查验。凡不符合技术标准要求或检验报告伪造、篡改、过期以及外观查验不合格的产品坚决清退出场。

3、施工过程中，如对排烟排气道的垂直承载力、抗柔性冲击、耐火极限等物理性能有怀疑，可进行现场见证取样，委托法定检测机构进行检验，如检验结果不合格，必须将该产品全数清退出场。

施工单位应严格按上述要求进行施工，做好技术交底，加强原材料进场验收和施工过程质量控制，施工质量达不到要求的不得进行验收。监理单位应严格履行监理职责，严把工程质量验收关，如发现有违反上述规定的，应责令施工单位立即改正。建设单位应督促各参建单位按上述要求进行施工、检查、验收，不得明示或暗示施工、监理单位违反上述规定，降低工程质量。

本规定自文件下发之日起实行。

二0一二年八月二十七日